KGS AA434(일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호 및 별표 7 제4호가목에 따른 압력조정기 중 일반용 액화석유가스용 압력조정기(연소기의 부품으로 사용하는 것을 제외 한다. 이하 “압력조정기”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호 및 별표 7 제4호가목에 따른 압력조정기 중 일반용 액화석유가스용 압력조정기(연소기의 부품으로 사용하는 것을 제외한다. 이하 “압력조정기”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.3 용량 10 ㎏/h 미만의 1단감압식저압조정기 및 1단감압식준저압조정기는 몸체와 덮개를 일반 공구(몽키렌치·드라이버 등)로 분리할 수 없는 구조로 한다.	3.4.3 용량 10 ㎏/h 미만의 1단감압식 저압조정기 및 1단감압식 준저압조정기는 몸체와 덮개를 일반 공구(멍키렌치·드라이버 등)로 분리할 수 없는 구조로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.4.4 압력이 이상 상승한 경우에 자동으로 가스를 방출시키는 안전장치를 가지는 것으로 하고, 용량 30 ㎏/h를 초과하는 압력조정기의 방출구는 1/4B이상의 배관접속이 가능한 구조로 한다. 다만, 조정압력이 3.5 ㎪ 이상인 것 및 그 밖에 안전에 필요 없다고 인정한 것은 압력이 이상 상승한 경우에 자동으로 가스를 방출시키는 안전장치를 가지지 않을 수 있다.	3.4.4 압력이 이상 상승한 경우에 자동으로 가스를 방출하는 안전장치를 가지는 것으로 하고, 용량 30 ㎏/h를 초과하는 압력조정기의 방출구는 1/4B 이상의 배관 접속이 가능한 구조로 한다. 다만, 조정압력이 3.5 ㎪ 이상인 것 및 그 밖에 안전에 필요 없다고 인정한 것은 압력이 이상 상승한 경우에 자동으로 가스를 방출하는 안전장치를 가지지 않을 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.8.1.5.2 다이어프램의 외관은 다음과 같이한다. (1) 각 부분은 표면이 매끈하고 흠·균열· 기포·터짐 등이 없는 것으로 한다. (2) 보강층을 사용한 다이아프램의 경우에는 신장을 가하지 않은 상태에서, 그 외의 다이어프램은 최초길이의 2배만큼 신장시켰을 때 0.5 ㎜ 이상의 결함이 3개 이하인 것으로 한다.	3.8.1.5.2 다이어프램의 외관은 다음과 같이 한다. (1) 각 부분은 표면이 매끈하고 흠·균열· 기포·터짐 등이 없는 것으로 한다. (2) 보강층을 사용한 다이아프램의 경우에는 신장을 가하지 않은 상태에서, 그 외의 다이어프램은 최초 길이의 2배만큼 신장했을 때 0.5 ㎜ 이상의 결함이 3개 이하인 것으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.8.1.5.5 다이어프램의 물성시험은 다음과 같이한다. (1) 인장강도는 12 ㎫ 이상이고, 신장율은 300 % 이상인 것으로 한다.	3.8.1.5.5 다이어프램의 물성시험은 다음과 같이 한다. (1) 인장강도는 12 ㎫ 이상이고, 신장률은 300 % 이상인 것으로 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
3.8.1.5.7 다이어프램의 노화시험은 다음과 같이한다. (1) 공기가열노화시험은 70 ℃의 공기 중에서 96시간 노화시킨 후, 실온에서 48시간 방치한 다음, 인장강도 및 신장율을 측정하였을 때 인장강도 변화율은 ±15 % 이내, 신장 변화율은 ±25 % 이내, 경도변화는 쇼어 경도(A형)기준 ±10 이내인 것으로 한다.	3.8.1.5.7 다이어프램의 노화시험은 다음과 같이 한다. (1) 공기가열노화시험은 70 ℃의 공기 중에서 96시간 노화한 후, 실온에서 48시간 방치한 다음, 인장강도 및 신장률을 측정하였을 때 인장강도 변화율은 ±15 % 이내, 신장 변화율은 ±25 % 이내, 경도 변화는 쇼어 경도(A형) 기준 ±10 이내인 것으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
3.8.2.3.3 각형패킹에 사용하는 고무는 시편을 20 % 신장시켜 (40±2) ℃에서 (50±5) pphm의 오존에 96시간 유지한 후 균열이 없는 것으로 한다.	3.8.2.3.3 각형 패킹에 사용하는 고무는 시편을 20 % 신장하여 (40±2) ℃에서 (50±5) pphm의 오존에 96시간 유지한 후 균열이 없는 것으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.9.2 합격표시 압력조정기에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 압력조정기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.	3.9.2 합격 표시 압력조정기에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 압력조정기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 압력조정기에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격한 압력조정기는 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리한다.	(3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격으로 처리한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
(3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 동 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다. (3-3-2) 2차 수시품질검사는 채취하는 시료수를 2배로 하여 실시한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 않은 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	(3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 그 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다. (3-3-2) 2차 수시품질검사는 채취하는 시료 수를 2배로 하여 실시한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 못한 경우에는 불합격으로 처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체