KGS AA436(용기내장형 액화석유가스 난방기용 압력조정기 제조 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호 및 별표 7 제4호가목에 따른 압력조정기 중 용기내장형 가스난방기에 사용되는 압력조정기( 이하 "압력조정기"라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제1호 및 별표 7 제4호가목에 따른 압력조정기 중 용기내장형 가스난방기에 사용되는 압력조정기( 이하 "압력조정기"라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 압력조정기의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 압력조정기의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다.

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비

2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다.

(1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수 측정설비

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.2.2 압력조정기 내부에 사용하는 재료는 공기 중의 수분 및 기상·액상의 탄화수소에 부식되지 아니하는 것으로 한다.

3.2.2 압력조정기 내부에 사용하는 재료는 공기 중의 수분 및 기상·액상의 탄화수소에 부식되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.4 다이어프램은 손상되지 아니하도록 보호하고 조립된 구조로 한다.

3.4.4 다이어프램은 손상되지 않도록 보호하고 조립한 구조로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.8 용기 중 밸브로부터 분리하는 개폐 기구는 작동이 원활하도록 하고, 가스공급을 차단하는 경우 압력조정기가 밸브로부터 이탈되지 아니하도록 한다.

3.4.8 용기 중 밸브로부터 분리하는 개폐 기구는 작동이 원활하도록 하고, 가스 공급을 차단하는 경우 압력조정기가 밸브로부터 이탈되지 않도록 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.8.1.5.2 다이어프램의 외관은 다음과 같이한다.

(1) 각 부분은 표면이 매끈하고 흠·균열· 기포·터짐 등이 없는 것으로 한다.

(2) 보강층을 사용한 다이아프램의 경우에는 신장을 가하지 아니한 상태에서, 그 외의 다이어프램은 최초길이의 2배만큼 신장시켰을 때 0.5 ㎜ 이상의 결함이 3개 이하인 것으로 한다.

(3) 보강층이 있는 다이어프램은 액화석유가스와 접촉하는 면에서 천의 직조무늬가 식별되지 아니하는 것으로 한다.

3.8.1.5.2 다이어프램의 외관은 다음과 같이 한다.

(1) 각 부분은 표면이 매끈하고 흠·균열· 기포·터짐 등이 없는 것으로 한다.

(2) 보강층을 사용한 다이아프램의 경우에는 신장을 가하지 않은 상태에서, 그 외의 다이어프램은 최초 길이의 2배만큼 신장했을 때 0.5 ㎜ 이상의 결함이 3개 이하인 것으로 한다.

(3) 보강층이 있는 다이어프램은 액화석유가스와 접촉하는 면에서 천의 직조 무늬가 식별되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.8.1.5.5 다이어프램의 물성시험은 다음과 같이한다.

(1) 인장강도는 12 ㎫ 이상이고, 신장율은 300 % 이상인 것으로 한다.

(2) 인장응력은 2.0 ㎫ 이상이고, 경도는 쇼어 경도(A형)기준으로 50 이상 90 이하인 것으로 한다.

(3) 신장영구늘음율은 20 % 이하인 것으로 한다.

(4) 압축영구줄음율은 30 % 이하인 것으로 한다.

3.8.1.5.5 다이어프램의 물성시험은 다음과 같이 한다.

(1) 인장강도는 12 ㎫ 이상이고, 신장률은 300 % 이상인 것으로 한다.

(2) 인장응력은 2.0 ㎫ 이상이고, 경도는 쇼어 경도(A형)기준으로 50 이상 90 이하인 것으로 한다.

(3) 신장영구늘음률은 20 % 이하인 것으로 한다.

(4) 압축영구줄음률은 30 % 이하인 것으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.8.1.5.9 다이어프램의 가스투과시험은 성형된 다이어프램에 액화석유가스로 최고사용압력을 가하여 24시간 방치한 후, 다이어프램을 투과하는 가스량을 6시간동안 포집하였을 때 5 mL 이하인 것으로 한다.

3.8.1.5.9 다이어프램의 가스투과시험은 성형된 다이어프램에 액화석유가스로 최고사용압력을 가하여 24시간 방치한 후, 다이어프램을 투과하는 가스양을 6시간 동안 포집하였을 때 5 mL 이하인 것으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.8.2.3.3 출구측이 나사식 호스피팅인 경우에는 압력조정기를 고정하고, 피팅의 축 방향으로 수직되게 각각 4방향에서 10초씩 굽힘 모멘트 9.8 Ν·m을 가하고 3.8.1.2의 기밀 성능시험에 적합한 것으로 한다.

3.8.2.3.3 출구측이 나사식 호스피팅인 경우에는 압력조정기를 고정하고, 피팅의 축 방향으로 수직되게 각각 4방향에서 10초씩 굽힘모멘트 9.8 Ν·m을 가했을 때 3.8.1.2의 기밀 성능시험에 적합한 것으로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.9.1 제품 표시

압력조정기에 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시할 사항은 다음과 같다.

3.9.1 제품 표시

압력조정기에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시할 사항은 다음과 같다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.9.2 합격표시

압력조정기에는 법 제39조제2항에 따른 검사에 합격한 압력조정기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.

3.9.2 합격 표시

압력조정기에는 법 제39조 제2항에 따른 검사에 합격한 압력조정기라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같이 합격 표시를 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 압력조정기에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격한 압력조정기는 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2. 일반사항 <개정 15.12.10>
가. 조직
(1)	고객 및 법적요구사항에 충족하는 제품을 제공할 수 있는 기술적· 업무적 능력이 있는 조직이어야 한다.

2. 일반사항 <개정 15. 12. 10.>
가. 조직
(1)	고객 및 법적 요구사항에 충족하는 제품을 제공할 수 있도록 기술적· 업무적 능력이 있는 조직이어야 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체