KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

3.8.1.2.4 <내용 생략>

(1) <생 략>

표 3.8.1.2.4 수소한계응력확대계수(KIH) 결정 시험방법

구분

조건

비고

<생 략>

<생 략>

<생 략>

초기적용 탄성응력확대계수

일정

하중

초기값 필요없음. KIAPP ≧ KIH로 적용 응력확대계수(KIAPP)

일정

변위

1.5 KIH < KIAPP < 198 ㎫-m1/2

페라이트강의 경우, 항복강도에 따른 초기적용 탄성 응력확대계수(KIAPP)

항복강도(σYS, ㎫)	초기적용 탄성 응력확대계수(KIAPP, ㎫-m1/2)
621	159 ~ 198
759	85 ~ 159
897	71 ~ 115

3.8.1.2.4 <현행과 같음>

(1) <현행과 같음>

표 3.8.1.2.4 -------------(--)-----------

--

--

--

<현행과

같음>

<현행과

같음>

<현행과 같음>

--------------------

--

--

-------.----------------------------------

--

--

--- < ---- < --- ㎫·m1/2

---------------------------------------------(---)

----	-------- -------(--, ㎫·m1/2)
---	--- ~ ---
---	93 ~ ---
---	-- ~ ---

ㅇ ASME SEC VIII div3 기준 반영과정 중 발생한 오류 수정

3.8.1.2 파괴시험

3.8.1.2.1 표 3.8.1.2.1에서 정하고 있는 변환식으로 압력용기등에 사용하는 동일 재료에 대한 한계응력확대계수(KIc)을 정한다.

(1) ~ (2) <생 략>

표 3.8.1.2.1 한계응력확대계수(파괴인성) 변환식

파괴인성 인자	변환식	참조
<생 략>	<생 략>	<생 략>
탄성-소성 파괴인성(elastic-plastic fracture toughness, JIC)	[eqn: K _{Ic} = sqrt {J _{IC} BULLET E _{y}} `````````(plain`stress)# # K _{Ic} = sqrt {{J _{IC} BULLET E _{y}} over {1- nu ^{2}}} `````````(plain`strain)]	ASTM E1829
<이하 생략>

3.8.1.2 ----

3.8.1.2.1 -----------------------------------------------------(--)-----.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

표 3.8.1.2.1 --------------(-----) -----

---- --	---	--
<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>
---------------(------------------)	-------------- (----------) --------------- (----------)	ASTM E1820
<이하 현행과 같음>

ㅇ ASME SEC VIII div3 기준 반영과정 중 발생한 오류 수정

L3.3.1 연결부의 설계

수소압축가스설비의 연결부는 다음 기준에 따라 그 연결부의 설계의 적정성을 확인해야 한다.

(1) <생 략>

(2) 수소압축가스설비의 설계압력 및 4.4.2.2.1(10)에 따른 내압시험 압력에서의 응력값을 표로 요약하여 작성한다.

(3) 연결부의 개구부 및 막음플러그의 나사산이 수소에 직접 노출되는 구조는 연결부의 나사산에 대하여 본문 3.8.1.2 및 3.8.1.3에 따른 파괴시험 및 피로파괴시험을 통하여 해당 압력용기등의 사용가능 사이클(수명)을 정한다.

L3.3.1 ------

------------------------ 연결부에 대한 -------------------.

(1) <현행과 같음>

(2) 연결부의 응력해석은 수소압축가스설비의 --------------- 압력 값을 사용하고 그에 따른 --------.

(3) 수소압축가스설비의 개구부는 3.8.1.2에 따른 파괴시험 및 3.8.1.3에 따른 피로파괴시험을 통하여 사용가능 수명(사이클)을 정한다.

ㅇ 국문 표기 방법에 따라 용어를 수정 함.

ㅇ 현장 혼선을 해소하기 문구를 구체적으로 서술함

ㅇ 막음플러그는 압력용기 재검사 시 교체가 가능하고, 수소압력반복검사(6만회*)를 통해 안전성이 확인된 점을 고려하여 사용가능 사이클(수명)의 결정을 위한 대상을 개구부로 명확화함.

*6만회: 40회(1일 압축기 가동 횟수) × 365일 × 4년(압력용기 재검사 주기) = 약 6만회